МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Санитарно-эпидемиологические нормы и правила

для материалов, используемых в пищевой отрасли

c  2004 г

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 168-171/583 от 16.12.2005

* * *

Утверждаю:

Министерство здравоохранения и

социальной защиты РМ

Главный государственный

санитарный врач РМ

______________ Ион Бахнарел

N 06.10.3.67 от 2004 г.

1. Общие положения

Материалы, контактирующие   с  пищевыми  продуктами  -  материалы  и

готовые  изделия,  соприкасающиеся или могущие соприкасаться с  пищевыми

продуктами и предназначенные для этой цели.

Упаковочный материал  -  любой тип eмкостей или любой  материал  для

завeртывания,  защищающий  пищевой  продукт от загрязнения  и  изменения

качества.

Этикетка - слова,  торговые марки, фабричные марки, иллюстрации  или

символы,   относящиеся   к   продукту,  размещенные  на   упаковке,   на

сопроводительных документах, примечаниях, бандеролях или на кольеретках,

сопровождающих или относящихся к соответствующему продукту.

1. Упаковка,  оборудование, посуда и приборы, используемые в пищевой

отрасли, должны сопровождаться санитарным заключением.

2. Материалы  любого  происхождения, используемые  для  изготовления

упаковок   или   посуды   для  хранения  и  транспортировки,   а   также

оборудование,  приборы  и антикоррозийные покрытия, предназначенные  для

пищевой отрасли, должны соответствовать следующим требованиям:

а) иметь высокую степень физико-химической стойкости, позволяющей не

выделять   в  модельные  среды,  воспроизводящие  условия  эксплуатации,

чужеродные  вещества  в  количествах,  превышающих  пределы,  допустимые

Министерством здравоохранения;

b) не влиять  на  вкусовые, физико-химические характеристики или  на

питательную ценность пищевого продукта, с которым соприкасается во время

переработки, транспортировки или хранения;

с) не придавать    токсичности   пищевому   продукту,   с    которым

контактирует;

d) обеспечить  пищевому  продукту  эффективную защиту  от  аварийных

загрязнений  на  весь  период переработки,  хранения  и  транспортировки

соответствующего продукта.

3. Чернила и   красители,  используемые  при  печатании  и   окраске

упаковочных  материалов,  соприкасающиеся  с пищевым  продуктом,  должны

соответствовать общим требованиям, предусмотренным вышестоящей статьей и

согласовываться с Министерством здравоохранения.

4. Запрещается  прямое  соприкосновение продуктов с  окрашенной  или

напечатанной стороной упаковки.

5. Упаковка,  посуда,  оборудование  и приборы для  пищевой  отрасли

используются  в  отличном  состоянии,  чистыми,  дезинфицированными  или

дезинсекцированными,    при   необходимости   работы,   которые   должны

обеспечиваться   средствами   и  веществами,  разрешенными   санитарными

органами.

6. Упаковка,   оборудование,  посуда  и  приборы,  использованные  в

пищевой отрасли, не могут иметь другого назначения, кроме того, для чего

были согласованы с Министерством здравоохранения.

7. Упаковочная   бумага  простая  или  комбинированная  должна  быть

согласована с методологией, принятой МЗ.

Для упаковки    скоропортящихся   пищевых   продуктов    разрешается

использование:

- пергаментной бумаги

- фольги

- хромированной и мелованной бумаги

- парафинированной бумаги

- ламинированной бумаги полиэтиленом

- целлофана

8. Для упаковки   пищевых  продуктов  может  использоваться  картон,

согласованный с методологией.

Типы картона,  которые могут быть использованы для упаковки  пищевых

продуктов:

- клеeнчатый;

- двойной, тройной;

- хромированный;

- гофрированный;

- тетрапак с алюминиевой фольгой или без неe.

9. Не разрешается   использовать  для  упаковки  пищевых   продуктов

бумагу, изготовленную из отходов.

10. Металлические крышки и колпачки для укупоривания бутылок и банок

должны  быть  чистыми,  не  ржавыми  и  иметь  внутренние  корковые  или

пластмассовые диски, обеспечивающие герметичность.

11. Олово, лаки  и  другие  материалы, согласованные  с  Минздравом,

использующиеся  для  лужения  или покрытия упаковок и  оборудования  для

пищевой промышленности, должны наноситься непрерывным слоем, прилипающим

к   обрабатываемым  поверхностям,  чтобы  не  повлиять  на  вкусовые   и

физико-химические характеристики продукта и чтобы не выделяли химических

веществ    выше   допустимых   количеств,   разрешенных    Министерством

здравоохранения.

12. При производстве  бытовых изделий (тарелок, ножей, вилок, чашек,

стаканов,   бидонов,   канистр  и  др.)  не  разрешается   использование

пигментов,  содержащих  сульфаты кадмия (Cd), окислы ртути (Hg),  свинца

(Pb), хрома (Cr) и сажи.

13. Эмалированные  посуда, оборудование и приборы, использованные  в

пищевой  отрасли,  кипячeнные  2 часа в 4% растворе уксусной  кислоты  и

выдержанные   впоследствие  22  часа  в  этом  растворе  при   комнатной

температуре,  согласно  методикам МЗ, не должны выделять  свинец,  медь,

цинк, кобальт и хром в пределах выше допустимых количеств, установленных

Министерством   здравоохранения:   "Гигиенические   нормативы   миграции

химических элементов из изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и

методы их определения" N 06.3.3.351 от 21.08.2003.

14. Керамические    изделия,   эмалированные,   глазурованные    или

декоративные  и  стеклянные изделия, использованные в  пищевой  отрасли,

испытанные  в 4% растворе уксусной кислоты при температуре 22  градуса+2

градуса С 24+0,5 часа не должны выделять свинец и кадмий в пределах выше

допустимых количеств, установленных Министерством здравоохранения.

15. Глиняные  изделия будут тестированы так же, как и  керамические.

Значения  содержания  металлов  -  свинца и кадмия  -  в  экстракционной

жидкости должны быть в пределах, предусмотренных пунктом 14.

16. Запрещается хранение в оцинкованных металлических сосудах жидких

и  полужидких пищевых продуктов, за исключением воды, ректифицированного

спирта и пищевых жиров.

17. Разрешается  охлаждение газированных напитков и пива  углекислым

газом  через змеевики, изготовленные из меди и луженные изнутри  оловом,

содержащим не более 1% свинца.

18. Для покрытия сыров разрешается натуральный и искусственный воск:

- натуральный воск - это пчелиный воск с или без парафина (не должен

содержать полициклические хроматические углеводороды);

- синтетический  воск  - это воск на основе винилацетата в  качестве

добавок,  возможно использовать в пищевых красителях и  противогрибковых

веществах.

19. Разрешаются   для  производства  упаковок,  посуды,  приборов  и

оборудования   в  пищевой  отрасли  следующие  пластмассовые  материалы,

согласованные с Министерством здравоохранения:

- полиэтилен - высокого давления и низкой плотности;

- полиэтилен - низкого давления и высокой плотности;

- полихлорвинил - твeрдый и пластичный;

- полипропилен;

- полистирол   -  общего  назначения  ударопрочного;  сопутствующего

ударопрочному антистатического;

- полиамид;

- сополимеры:

- сополимер: стирол - акрилонитрил (SAN);

- сополимер: акрилонитрил - бутадиен-стирол (ABS);

- сополимер: хлорвинил-винилацетат;

- сополимер: хлорвинил-хлорвинил;

- сополимер: этилен-винилацетат;

- сополимер: этилен-виниловый спирт.

Сложные материалы:

- полиэтилен-полиамид (РЕ-РА);

- полиэтилен-полиэтилентерефталат (PE-PET);

- полиэтилен-полипропилен (PE-PP);

- полиамид сополимер винилацетат (РА-ЕVA);

- полиэтилен     низкой     плотности/сополимер     этилен-виниловый

спирт/полиэтилен низкой плотности + сополимер этилен-винилацетат;

- полиамид/сополимер    этилен-виниловый   спирт/сополимер    этилен

винилацетат.

Материалы для противокоррозионной защиты:

- эпоксидная система;

- эпоксиэфирная система;

- перхлорвиниловая эмаль;

- кислотоупорные, сероустойчивые лаки;

- эмаль хлоркаучуковая.

Полиэфиры и полиэфирные смолы:

- полиэфир армированный стекловолокном;

- полиэтилентерефталат.

Для других видов   пластмасс,  не  включенных  в  вышепредставленный

список, требуется санитарное заключение Министерства здравоохранения.

20. Для всех  видов  пластмасс, сложных материалов,  материалов  для

противокоррозионной  защиты,  полиэфиров и полиэфирных смол  могут  быть

использованы мономеры, разрешенные Министерством здравоохранения.

21. В пищевой отрасли могут использоваться следующие виды каучуков:

- пищевой каучук РТ8А;

- силиконовый каучук;

- метилбутадиенстироловый каучук с 20% акрилонитрила;

- синтетический каучук бутадиен-акрилонитрил-карбоксиловый;

- полиизопропеновый каучук СFROMIR-2200.

22. Пластмассы,  используемые  в  пищевой отрасли,  тестированные  в

соответствии     с     методологией,     разработанной     Министерством

здравоохранения,   должны  соответствовать  требованиям  на  исследуемые

показатели.

Общие показатели:

- органолептический     контроль     (осмотр):    не     допускаются

органолептические изменения анализируемых проб и моделированных сред;.

- исследуемые  показатели:  (в  модельных средах) будут  включены  в

гигиенические  нормативы  в соответствии с  требованиями  "Гигиенических

нормативных  миграций химических элементов из изделий, контактирующих  с

пищевыми   продуктами,  и  методами  их  определения"  N  06.3.3.351  от

21.08.2003.

23. Санитарные    заключения,    выданные   на   материалы    любого

происхождения,   используемые   для   производства   упаковки,   посуды,

оборудования,  приборов и противокоррозионных покрытий,  предназначенных

для  пищевой отрасли, действительны до изменения их состава,  технологии

производств и области применения.

24. Запрещается   многократное  использование  одноразовых  упаковок

(одноразовых бутылок РЕТ, посуды и стаканов из РР, РS).

2. Требования к маркировке, этикеткам,

упаковке, оборудованию, посуде и приборам,

используемым в пищевой отрасли

1. На упаковках,  оборудовании,  посуде и приборах,  используемых  в

пищевой  отрасли,  маркировка  должна  быть  видимой,  хорошо  читаемой,

стойкой   и   должна   содержать:   наименование   и   месторасположение

предприятия,   уполномоченного  представителя  или,  по   необходимости,

название  импортера,  название  изделий,  количество  изделий  в  случае

комплектов,   дату   производства,  способ  использования,   обозначение

стандарта   (технических  условий),  в  соответствии  с  которыми   было

произведено  изделие,  символ полимерного материала,  использованного  в

производстве,  возможность  и  способ повторной  переработки  (используя

рисунки  приложения  А1 и А2). Допускается неприменение маркировки на

изделия, выпущенные до 2004 года.

На изделия, используемые   в   пищевом   цикле,   будет   наноситься

маркировка,   для  каких  пищевых  продуктов  предназначены   (холодных,

горячих, влажностью до 15% или конкретно написать: "для холодной пищевой

воды") или будут маркироваться в соответствии с приложением А3.

Допускается и дополнительная маркировка, не повреждающая изделие.

Для изделий в  комплекте  допускается маркировка на этикетке или  на

другом сопроводительном документе общей упаковки.

На упаковках  товаров, используемых в непищевой отрасли, но форма  и

размеры  которых  допускают их использование в пищевой  отрасли  (вeдра,

миски,  стаканы  для карандашей, ручек, зубных щeток, мешочки,  пакеты),

будет  нанесена  запись: "для непищевых продуктов" или  конкретно:  "для

химических   веществ",  "для  хозяйственных  нужд"  или  изделия   будут

маркироваться в соответствии с приложением - рис. А1.

В случае невозможности  маркировки изделия в момент его производства

и  в случае наличия мешков без рисунка допускается нанесение  маркировки

на сопроводительный документ (примечание, бандероль, кольеретка и др.).

На мешках с рисунками,     содержащими     рекламную     информацию,

изготовленными  по  конкретным  заказам, допускается по  согласованию  с

пользователем   нанесение   маркировки  о  производителе  на   этикетку,

сопровождающую   изделие.  Маркировка  должна  быть  отчeтливой,  хорошо

видимой.

3. Заключительные положения

Изделия, находящиеся в стоке до вступления в силу настоящих правил и

норм,   могут  быть  реализованы  с  первоначальными  идентификационными

элементами  и  маркировкой,  но не более чем в 12-месячный срок  со  дня

вступления   в   силу  настоящих  правил  и  норм.  В  30-дневный   срок

Министерство   промышленности   и   торговли   разработает   методологию

применения  настоящих  санитарных  правил и норм  для  производителей  и

импортeров упаковки и оборудования.

В соответствии   с  положениями,  предусмотренными  ст.4  Закона   о

санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения N 1513-ХII от 16 июля

1993  г.,  измененного и дополненного Законом N 1448-XV от 8 ноября 2002

года, соблюдение настоящих санитарных правил и норм обязательно для всех

физических   и  юридических  лиц,  независимо  от  подчинения  и   формы

собственности.

Производитель,   его   уполномоченный  представитель,   пользователь

вышеназванных  изделий  или  лицо, ответственное за  поставку  на  рынок

импортируемой  упаковки,  оборудования, используемых в пищевой  отрасли,

обязаны  прекратить  поставки и, соответственно, изымать с рынка или  от

пользователей  те изделия, которые специальными уполномоченными  законом

органами  или собственными специалистами были определены как опасные для

жизни,  здоровья  или безопасности пользователей и о которых они  должны

известить общество.

__________
Ministerul Sгnгtгюii
Reguli єi normative sanitaro-epidemiologice din 2004 pentru materialele folosite оn sectorul alimentar //Monitorul Oficial 168-171/583, 16.12.2005